제 품 규 격 서

품 명	개인 방염 텐트
참 고 사 진
용 도	산불 진화 및 화재 진화 작업시 고온에 견디는 소재로 제작된 대피소로, 근거리에서 발생하는 고출력 화염에 대한 대류열 및 복사열을 차단하는 제품
제 원
□ 재 질 : 다층 알루미늄, 파이버글라스 / 봉제(케블라) □ 원단 무게 : 450g/m2 □ 원단 두께 : 0.4mm □ 인장 강도 : 2000N ±10% □ 내부의 복사열 및 대류열 차단 □ 보관시 크기 : 27 × 20 × 10 cm □ 사용시 크기 : 180 × 70 × 70 cm □ 무 게 : 1.5kg □ 사용시 여유로운 크기로 체격이 큰 인원도 사용할 수 있으며, 방염 텐트와 사용자 간의 접촉 면적을 최소화 함 □ ISO 15025(A1, A2) - 화염 확산 보호 기준 □ ISO 9151 (B1) - 대류열 시험 기준 □ ISO 6942 (C4) - 복사열 시험 기준 □ ISO 17493 – 내열성 시험 기준 □ EN 20811 – 내수성 시험 기준 □ ISO 11612:2015(A1,A2), EN469/A1 인증품 □ 보호 등급 : Level A2-B1-C4 □ 구성품 : 방염텐트 1개, 보관 파우치 1개