제 품 규 격 서

품 명	구조 방호복
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조작업시 구조자의 신체를 화염등으로부터 보호하기 위한 보호복
제 원
□ 재 질 - 3중 구조로 외피 재질 : 방수와 열저항성이 우수한 100% 아라미드 노멕스 델타 TA 재질로 무게는 195g/㎡으로 착용자의 가벼움을 보장해야 합니다. 중간 재질 : 땀은 밖으로 배출하고 방풍 기능이 있는 통기성이 우수한 PTEE 맴브레인 재 질로 약105g/㎡입니다. 내피 재질 : 단열효과가 우수한 100% 아라미드/비스코시 비재봉 원단으로 무게는 180g/ ㎡으로 착용자의 가벼움을 보장해야 합니다. - 통기성을 갖춘 PTEE 멤브레인 재질로 방수와 방풍 성능과 내부 땀을 밖으로 배출. - 팔꿈치와 어깨부분은 PU 코팅된 파라아라미드 재질. - Nomax 재질로 만들어진 토시형태의 소매 - 내연성을 갖춘 PU 코팅된 아라미드 재질로 만들어져 팔과 자켓 솔기는 습기를 차단하여 물의 침투나 흡수로부터 보호 □ 자켓 특징 - 기동성을 좋게 하기 위해 특수 소매 처리, 벨크로로 조절 가능. - 손목 부분은 노멕스 니트 재질로 착용감이 편하고 방열성능을 지님. - 커버 덮개가 장착된 견고한 지퍼로 내열성 우수. - 화염에 보호하는 카라가 보호복 뒷면의 헬멧 끝부분 까지 보호하며 앞에서 벨크로로 고정 가능. - 장비 수납을 위한 두 개의 가슴 포켓, 사이드 포켓. - 좌측 무선장비용 포켓 위 이름표를 위한 스트립. - EN 1498 CI.A 와 EN358인증을 받은 85mm 넓이의 아라미드 벨트에 EN362 인증을 받 은 트리플 락 HMS 알루미늄 카라바이너가 부착 됨 - EN469의 부록B 규정에 의해 인증된 반사판이 소배, 가슴, 등(V 모양), 바지 부분에 장착(식별 용이)

품 명

구조 방호복

제  원

□ 하의 특징

- 조절형 허리 밴드 어깨 밴드

- 두 개의 사이드 포켓

- 지퍼위에 벨크로 처리된 덮개

- 인체 공학적인 무릎 보호 패드

- 바지 밑단의 5cm 의 반사판 부착

- 바지 밑단 끝에 방수소재 부착

□ 성  능

하기 유럽 소방복 규정 EN 469:2005 카테고리에 준하여 테스트 되어 지고 인증 된 제품이여야 합니다.

EN ISO116 12에 준하여 쇳물이 튀는 것의 테스트,IEC 61482-2 클래스 2에 의하여 전기열의 위험에 대한 보호복 규정의 테스트가 되었습니다.

- Heat resistance  (열 저항성)

- Water repellence (방수 능력)

- Water Vapor permeation resistance. (증기 침투 저항성)

화제 진압시 접촉이 많고 옷이 자주 상하는 하기 열거된 부분을 보강하였으며 방수 능력도  보강되어야 합니다.

- at the elbows  (팔꿈치 부분)

- at the shoulders (어깨 부분)

- at the knees  (무릎 부분)

- on the end of the trousers (소방복의 끝단 부분)

□ 성능 테스트

국제 구조 방호복 규정인 EN469:2005 하기 세부 규정들의 내용에 따라 규정 이상으로 테스

트된 제품이여야 합니다.

열 저항성 : DIN EN ISO 17493

열 테스트 온도 ℃	저항성 (min)	점화 (불 붙는것)	녹아 내림	구멍	액체 흐름	수축성 (%)
180℃	5	No	No	No	No	5/5

인장강도

규정	Machine (N)	Cross (N)
외피 제질 DIN EN ISO 19394-1	≥450	≥450
제봉 DIN EN ISO 13935-2	≥225	≥225

파열 강도

규정	Machine (N)	Cross (N)
외피 제질 DIN EN ISO 13937-2	≥25	≥25

표면 방수력

규정	Spray Rate
DIN EN 24920	≥4

품 명

구조 방호복

제  원

치수 변형력

규정 ISO 5077	Machine	Cross
%	≤3	≤3

액상 화학물질의 투과 저항성 : 규정 EN ISO 6530

시험 화학물질 (액상형태)	반발력 (저항성)	표면의 구멍 생김
40% NaOH(수산화 나트륨) bei 20℃	80	No
36% HCI (염화수소) bei 20℃	80	No
30% H2SO4 (황산) bei 20℃	80	No
100% o-xylen	80	No

물 투과성

방수 규정 DIN EN 20811	Level 1	Level 2
kPa	＜20	＞20

수증기 저항성

수증기 저항성 규정 DIN EN 31092	Level 1	Level 2
m2Pa/W	＞30	≤30

복사열에서의 구멍 생김 테스트

복사열 단위 kW/㎡	견딤정도 (S)
84	8

열전도성 : 화재

열전도성 kW/㎡	열전도성 = 시간 대비 내부 온도는 약 24℃ bzw 12℃
	(HTI24) [S]		(HTI24-HTI12) [S]
	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2
80	≥9	≥13	≥3	≥4

열전도성 : 복사열

열전도성 kW/㎡	열전도성 = 시간 대비 내부 온도는 약 24℃ bzw 12℃
	(RHTI24) [S]		(RHTI24-RHTI12) [S]
	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2
40	≥10	≥18	≥3	≥4

□ 사이즈 :

사이즈	S	M	L	XL	XXL
키	170-182	170-182	170-182	170-182	170-182
가슴둘레	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132

□ 인  증 : EN469에 의해 인증품이며, 가장 높은 보호 기준인 EN 469:2005의 세 개의 규정

(방열, 방수와 수증기 침투 방지) 또한 인증

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 품질 저하시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건 / EN469 인증서류 첨부