제 품 규 격 서

품 명

소방 장갑 [SAFE GRIP 3]

참 고

사 진

용  도

구조 및 진화용 소방장갑으로 구조대원의 손을 보호면서 편안함을 제공해 주는 장비

제  원

□ 재       질 : 장갑의 외부는 높은 품질의 aramide 조합으로 충격과 열, 화염으로부터 보호되어지며                     커팅으로 부터 보호. 장갑의 안쪽은 탄소와 실리콘 이중구조로 이루어지며, 내부의                       NOMEX®와 para-aramide 재질은 편안함과 마모 저항을 제공.

장갑의 내부는 NOMEX Kevlar®Knitwear로 이루어져 있으며 화염과 열, 커팅으로부터                    보호되어지며, 외부와 내부 사이에 삽입 된 Gore-Tex®X-Trafit는 뛰어난 통풍과 방수                    효과를 냄.

□ 색        상 : 다크 블루, 노란색

□ 길        이 : 350 mm

□ 사   이   즈 : XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

□ 세탁가능온도 : 최대 60 °C

□ 각 손가락 마디에 관절부위의 움직임을 용이하게 하기 위한 주름처리가 되어짐.

□ 눈에 잘 띌 수 있도록 손가락 마디 부분을 장갑의 색과 대비되는 색으로 제작하여 안전한 작업에 도움을 줌.

□ EN659:2008 유럽기준에 준하여 인증된 제품.

마모, 커팅, 찢김, 찌름, 화염, 열, 견고성, 수축성, 화학품 저항성, 용액 저항성 등에 대하여 유럽규격

에 준하여 테스트 되어 지고 인증된 제품임.

□ 손목 부분은 조임 밴딩 처리가 되어 있어야 하며, 팔목 부위는 사이즈 조절 끈과 고정할 수

있는 벨크로 처리가 되어있음.

저항 종류	Level
마모 저항 (EN 389)	4
커팅 저항 (EN 388)	4
찢김 저항 (EN 388)	4
찔림 저항 (EN 388)	3
화염 저항 (EN 407)	4
민 첩 성 (EN 420)	4

〈납품조건〉

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출

□ EN659:2008 유럽기준에 준하여 인증된 제품 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건